| Combination |  |  | GPyro HMC |  |  | GPyTorch MAP |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kernel |  | Mixing method | RMSE | R² | Run time (sec) | RMSE | R² | Run time (sec) |
| Count | FP |  |  |  |  |  |  |  |
| Matern32 | TanimotoMatern32 | sum | 89.29 ± 10.95 | 0.67 ± 0.08 | 119 | 88.22 ± 11.1 | 0.68 ± 0.08 | 80 |
| Matern32 | TanimotoMatern32 | product | 70.12 ± 9.83 | 0.8 ± 0.05 | 124 | 71.06 ± 9.96 | 0.79 ± 0.05 | 79 |
| Matern32 | TanimotoMatern32 | Av(co)*FP | 78.56 ± 10.52 | 0.75 ± 0.07 | 111 | 77.69 ± 9.96 | 0.75 ± 0.06 | 73 |
| Matern32 | TanimotoMatern52 | sum | 89.1 ± 11.04 | 0.67 ± 0.08 | 129 | 88.17 ± 11.11 | 0.68 ± 0.08 | 79 |
| Matern32 | TanimotoMatern52 | product | 69.55 ± 9.83 | 0.8 ± 0.05 | 131 | 70.99 ± 9.94 | 0.79 ± 0.05 | 85 |
| Matern32 | TanimotoMatern52 | Av(co)*FP | 78.56 ± 10.74 | 0.75 ± 0.07 | 126 | 77.64 ± 9.91 | 0.75 ± 0.06 | 64 |
| Matern32 | TanimotoRBF | sum | 89.18 ± 10.52 | 0.67 ± 0.08 | 122 | 88.07 ± 11.12 | 0.68 ± 0.08 | 63 |
| Matern32 | TanimotoRBF | product | 70.07 ± 9.23 | 0.8 ± 0.05 | 113 | 70.89 ± 9.92 | 0.79 ± 0.05 | 66 |
| Matern32 | TanimotoRBF | Av(co)*FP | 78.15 ± 10.72 | 0.75 ± 0.07 | 126 | 77.59 ± 9.85 | 0.75 ± 0.06 | 65 |
| Matern32 | Tanimoto | sum | 90.39 ± 11.2 | 0.66 ± 0.08 | 123 |  |  |  |
| Matern32 | Tanimoto | product | 70.87 ± 9.45 | 0.79 ± 0.05 | 107 |  |  |  |
| Matern32 | Tanimoto | Av(co)*FP | 79.49 ± 11.86 | 0.74 ± 0.07 | 115 |  |  |  |
| Matern52 | TanimotoMatern32 | sum | 91.52 ± 11.1 | 0.66 ± 0.08 | 136 | 90.02 ± 11.22 | 0.67 ± 0.09 | 72 |
| Matern52 | TanimotoMatern32 | product | 70.57 ± 9.88 | 0.8 ± 0.05 | 113 | 71.49 ± 10.19 | 0.79 ± 0.05 | 64 |
| Matern52 | TanimotoMatern32 | Av(co)*FP | 79.7 ± 10.13 | 0.74 ± 0.07 | 132 | 78.23 ± 10.33 | 0.75 ± 0.06 | 73 |
| Matern52 | TanimotoMatern52 | sum | 91.4 ± 10.93 | 0.66 ± 0.08 | 141 | 89.96 ± 11.23 | 0.67 ± 0.09 | 67 |
| Matern52 | TanimotoMatern52 | product | 69.89 ± 9.88 | 0.8 ± 0.05 | 123 | 71.43 ± 10.17 | 0.79 ± 0.05 | 83 |
| Matern52 | TanimotoMatern52 | Av(co)*FP | 79.41 ± 10.85 | 0.74 ± 0.07 | 139 | 78.52 ± 10.05 | 0.75 ± 0.06 | 86 |
| Matern52 | TanimotoRBF | sum | 91.13 ± 10.86 | 0.66 ± 0.09 | 124 | 89.84 ± 11.25 | 0.67 ± 0.09 | 75 |
| Matern52 | TanimotoRBF | product | 70.53 ± 9.82 | 0.79 ± 0.06 | 117 | 71.35 ± 10.15 | 0.79 ± 0.05 | 81 |
| Matern52 | TanimotoRBF | Av(co)*FP | 78.96 ± 10.25 | 0.74 ± 0.06 | 135 | 78.1 ± 9.83 | 0.75 ± 0.06 | 81 |
| Matern52 | Tanimoto | sum | 92.96 ± 10.68 | 0.65 ± 0.08 | 134 |  |  |  |
| Matern52 | Tanimoto | product | 71.8 ± 10.32 | 0.79 ± 0.06 | 114 |  |  |  |
| Matern52 | Tanimoto | Av(co)*FP | 80.39 ± 11.72 | 0.73 ± 0.07 | 117 |  |  |  |
| RBF | TanimotoMatern32 | sum | 96.48 ± 11.1 | 0.62 ± 0.08 | 120 | 96.13 ± 11.63 | 0.62 ± 0.08 | 71 |
| RBF | TanimotoMatern32 | product | 71.19 ± 9.76 | 0.79 ± 0.05 | 145 | 71.7 ± 10.42 | 0.79 ± 0.06 | 74 |
| RBF | TanimotoMatern32 | Av(co)*FP | 80.44 ± 10.95 | 0.73 ± 0.07 | 110 | 78.65 ± 10.58 | 0.74 ± 0.07 | 69 |
| RBF | TanimotoMatern52 | sum | 96.04 ± 11.07 | 0.62 ± 0.08 | 117 | 96.09 ± 11.64 | 0.62 ± 0.08 | 74 |
| RBF | TanimotoMatern52 | product | 71.16 ± 10.18 | 0.79 ± 0.05 | 102 | 71.65 ± 10.39 | 0.79 ± 0.06 | 76 |
| RBF | TanimotoMatern52 | Av(co)*FP | 80.74 ± 10.5 | 0.73 ± 0.07 | 110 | 78.65 ± 10.56 | 0.74 ± 0.06 | 63 |
| RBF | TanimotoRBF | sum | 95.49 ± 11.25 | 0.63 ± 0.08 | 121 | 96.04 ± 11.66 | 0.62 ± 0.08 | 70 |
| RBF | TanimotoRBF | product | 70.94 ± 10.19 | 0.79 ± 0.06 | 97 | 71.59 ± 10.36 | 0.79 ± 0.06 | 74 |
| RBF | TanimotoRBF | Av(co)*FP | 80.13 ± 10.78 | 0.74 ± 0.07 | 116 | 78.61 ± 10.58 | 0.75 ± 0.06 | 71 |
| RBF | Tanimoto | sum | 96.81 ± 11.21 | 0.62 ± 0.08 | 122 |  |  |  |
| RBF | Tanimoto | product | 72.12 ± 10.59 | 0.79 ± 0.06 | 100 |  |  |  |
| RBF | Tanimoto | Av(co)*FP | 80.69 ± 12.21 | 0.73 ± 0.07 | 96 |  |  |  |